Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Ulepszenie nawierzchni żwirowej przez poczwórne powierzchniowe utrwalenie

l. WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem n/n szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące    wykonania i odbioru powierzchniowego utrwalenia nawierzchni żwirowej przy użyciu emulsji asfaltowej średniorozpadowej oraz kruszyw kruszonych lub sortowanych, na drogach obciążonych ruchem lekkim (KR2) i bardzo lekkim (KR1).

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. l. l.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji dotyczące prowadzenia robót przy:

przebudowie drogi gminnej we wsi Łączka w km 0+987,00 – 1+952,00.

i obejmuje poczwórne powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji asfaltowej istniejącej nawierzchni żwirowej, wcześniej wyprofilowanej i/lub wyrównanej kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie.

1.4.	Określenia podstawowe

1.4.1. Powierzchniowe utrwalenie - jest to wielokrotny sprysk emulsji asfaltowej, wielokrotne

rozsypanie      żwiru      oraz      zagęszczenie      walcem      gładkim      poszczególnych      warstw.      Celem

powierzchniowego      ulepszenia    jest      uszczelnienie      przygotowanej      wcześniej      podbudowy

żwirowej.

l .4.2. Asfaltowa emulsja kationowa.

Asfaltowa emulsja kationowa jest to lepiszcze bitumiczne w postaci zawiesiny rozproszonego

asfaltu w wodzie otrzymana z zastosowaniem emulgatora kationowego.

1.5.	Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projekt ową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu powierzchniowego utrwalenia według zasad

SST są:

2.1.1. Kruszywo:

Do zabiegu należy stosować:

a) żwiry kruszone (sortowane) frakcji: 16/31,5 mm, 8/16 mm, 6,3/12,8 mm, 2/6,3 mm

2.1.1.1.	Wymagania dla żwirów kruszonych (sortowanych):

- Zawartość ziaren poniżej 0,075 mm - max 1,5%

Zawartość frakcji podstawowej - min.75%

Zanieczyszczenia organiczne          - barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa

- Zanieczyszczenia obce	- max 0,1%

2.1.1.2.	Warunki dostaw i składowania.

Pochodzenie kruszywa i jego jakość powinny być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Podłoże składowiska powinno być równe o twardej powierzchni zabezpieczającej przed zanieczyszczeniem.

Tablica nr l             Asfaltowa emulsja kationowa średniorozpadowa - wymagania.
Wyszczególnienie właściwości	Wymagania

Barwa	brązowa do ciemno brązowej
Zawartość asfaltu	59 - 70%

Lepkość °Englera	> 3 °E

Indeks rozpadu	80-120        g/lOOg
Przyczepność asfaltu do kruszywa
granitowego z emulsji mniej niż 2%	85%

Podczas realizacji zadania zabrania się stosowania lepiszczy pochodzących od różnych producentów. Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji, czas jej składowania nie powinien    przekraczać 4 tygodni od daty produkcji, temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż +3 °C.

3. SPRZĘT

3.1.	Rodzaje sprzętu .

Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym technicznie sprzętem:

- szczotka mechaniczna

skrapiarka lepiszcza

rozściełacz kruszywa

walec statyczny

- Szczotka mechaniczna - jest przeznaczona do usuwania luźnych ziaren kruszywa.

- Skrapiarka lepiszcza - musi gwarantować równomierny i zgodny z projektowaną ilością
 sprysk lepiszcza w kierunku podłużnym i poprzecznym.

Rozściełacz kruszywa - powinna zapewnić rozłożenie kruszywa o założonej frakcji

i w wymaganej ilości na założonej szerokości z prędkością zbliżona do prędkości poruszania    się skrapiarki.

3.5.	Walec statyczny - średni (nie może powodować miażdżenia ziarn kruszywa)

4.TRANSPORT

- Kruszywo należy przewozić w taki sposób, aby nie dopuścić do jego zanieczyszczenia
i zmieszania różnych frakcji.

- Emulsja asfaltowa kationowa średniorozpadowa - powinna być transportowana

w cysternach lub skrapiarkach. Cysterny powinny być podzielone przegrodami o pojemności    nie większej niż l m .

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Projektowanie powierzchniowego utrwalenia obejmuje następujące czynności:

- ocenę stanu istniejącej podbudowy żwirowej - dokonuje Inspektor Nadzoru przy
współudziale Wykonawcy.

- rodzaj powierzchniowego utrwalenia oraz wielkość frakcji określa Zamawiający
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Tablica nr 2.        Teoretyczna ilość emulsji i kruszywa na l m2.

Numer warstwy pow.                  Frakcja kruszywa        Ilość kruszywa	Ilość emulsji

utrwalenia	0 mm	kg/m2	kg/m2

I	16/31,5	28-32	1,6-1,8

II	8/16(12,8/25)	16-18	2,0-2,2

III	6,3/12,8	14-16	1,4-1,6

IV	2/6,3	10-12	1,2-1,4

5.2.	Ustalenie rzeczywistej ilości składników na l m2.

Określenie rzeczywistej ilości składników lepiszcza i kruszywa zostanie ustalone przez    Inspektora Nadzoru i Wykonawcę na odcinku próbnym przy uwzględnieniu wszystkich warunków terenowych.

5.3.	Zakres organizacji robót.

5.3.1.	Przygotowanie podłoża.

Przed przystąpieniem do powierzchniowego utrwalenia nawierzchni żwirowej podłoże należy wyrównać (uzupełnić) przy użyciu kruszywa stabilizowanego mechanicznie,    a następnie wyprofilować do właściwego profilu podłużnego i poprzecznego. 5.3.1.2. Oczyszczenie istniejącej podbudowy.

Tuż przed przystąpieniem do rozkładania lepiszcza, nawierzchnia powinna być    oczyszczona. Przed przystąpieniem do robót wskazane jest zwilżenie podbudowy wodą.

5.3.2.	Oznakowanie robót.

Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane jest    powierzchniowe utrwalenie od chwili rozpoczęcia robót, aż do końca okresu pielęgnacji (oddanie nawierzchni do ruchu bez ograniczeń) odpowiedzialny jest wykonawca robót.

Projekt oznakowania i zabezpieczenia robót zgodny z „Instrukcją oznakowania robót w pasie drogowym" stanowiącą załącznik Nr l do Zarządzenia Ministrów Transportu    i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych nr 184 z dn. 6 czerwca 1990r. ( Monitor Polski nr 24 z 1990r) Wykonawca przedłoży do akceptacji w Programie Zapewnienia Jakości.

Komplet oznakowania powinien być ustawiony na ok. l godz. przed rozpoczęciem    robót. W okresie pierwszych 48 godz., a przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych w okresie 3 dób od chwili wykonania powierzchniowego utrwalenia należy się liczyć z możliwością wystąpienia zlotów ziarn kruszywa, dlatego prędkość ruchu powinna być ograniczona do 30 km/h.

5.3.3.	Rozkładanie lepiszcza.

Lepiszcze należy rozkładać na podbudowie przy dobrej, bezdeszczowej pogodzie    i przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 10 °C. Rozpoczęcie robót może nastąpić po wykonaniu badań sprawdzających wg p. 6.1.2.    i upewnieniu się, że nawierzchnia została przygotowana zgodnie z wymaganiami, a sprzęt gwarantuje rozłożenie przewidzianej ilości lepiszcza. Temperatura rozkładanej emulsji asfaltowej jest funkcjąprocentowości emulsji i jej lepkość powinna zapewnić równomierne pokrycie nawierzchni.

Przy rozpoczynaniu skraplania zaleca się, aby lepiszcze (do chwili jednorodnego    dozowania) wypływało na arkusze papy lub folii rozłożone na nawierzchni. Ponieważ w większości skrapiarek, przy krawędziach pokrywanego pasa, lepiszcze jest dozowane

w mniejszych ilościach (dwukrotne pokrycie, a nie trzykrotne) dlatego też przy wykonywaniu drugiej połowy jezdni należy emulsję rozkładać na zakładkę (ok. 20 cm). Tolerancja w zakresie dozowania lepiszcza wynosi +/- 50 g/m2.

5.3.4.	Rozkładanie kruszywa.

Kruszywo powinno być rozkładane równomiernie, warstwą w ilości ustalonej wg n/n    SST w p. 5.1.1. na świeżo rozłożonej warstwie emulsji asfaltowej za pomocą układarki kruszywa jadącej za skrapiarką. Czas jaki upływa od chwili rozłożenia lepiszcza do chwili rozłożenia kruszywa powinien być możliwie jak najkrótszy (kilka sekund). Roboty powinny być tak zorganizowane, aby układarka kruszywa czekała na skrapiarkę. nigdy odwrotnie. Skrapiarką lepiszcza jest maszyną wiodącą. Układane kruszywo nie może być mokre, ze względu na wydłużenie czasu rozpadu emulsji. Tolerancja w zakresie układania kruszywa wynosi +/- l dm3 / m2.

5.3.5.	Wałowanie.

Bezpośrednio po rozłożeniu pierwszej warstwy kruszywa, wałuje się ją tylko wstępnie, a właściwe utwierdzenie ziaren w nawierzchni przeprowadza się dopiero po ułożeniu drugiej    warstwy kruszywa. W celu uzyskania właściwego przywałowania można przyjąć 3-4 - krotne przejście walca. Warstwę ostatnią z użyciem emulsji i żwiru frakcji 2/6,3 mm należy wykonać po oczyszczeniu z luźnego kruszywa po kilku dniach od ułożenia warstwy drugiej. Ostateczne utwierdzenie ziaren kruszywa i ułożenie „mozaiki" następuje dopiero po kilku dniach pod wpływem ruchu.

5.3.6.	Pielęgnacja wykonanego powierzchniowego utrwalenia.

Na świeżo położonym powierzchniowym utrwaleniu należy ograniczyć prędkość ruchu    do 30 km/h. Długość okresu, w którym nawierzchnia powinna być chroniona zależy od istniejących warunków pogodowych i ruchowych. Po upływie dwóch- trzech dni należy przeprowadzić zamiatanie szczotką mechaniczną celem usunięcia niezwiązanych lepiszczem ziaren kruszywa. Następnie powierzchniowe utrwalenie może być oddane do ruchu niekontrolowanego.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność    z wymaganiami n/n SST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości /PZJ/, w którym należy przedstawić zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakości /PZJ/ powinien zawierać w szczególności:

- opis organizacji robót, w tym: harmonogram, sposób prowadzenia robót,organizację ruchu
 na budowie wraz z oznakowaniem, zasady bhp;

wykaz zespołów roboczych, opis kwalifikacji i przygotowania praktycznego;

-	wykaz      maszyn      i      urządzeń      stosowanych      na    budowie      z      podaniem      ich      parametrów
technicznych      oraz      opisem      wyposażenia      w      mechanizmy      do      sterowania      i      urządzenia
pomiarowo-kontrolne;

-	wykaz środków transportu (rodzaje i ilości) oraz urządzeń do magazynowania
i załadunku lepiszcza i kruszywa;

-opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiału, sprawdzania i cechowania sprzętu oraz prowadzenia robót;

- wykaz odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania elementów robót;

- opis postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.1.	Kontrola jakości materiałów.

6.1.1.	Kruszywo

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych kruszyw, prowadzi na swój    koszt kontrolę ilościowo-jakościową ich dostaw. Badania wykonywane przez Wykonawcę powinny obejmować sprawdzenie spełnienia wymagań cech gatunkowych zgodnych z p. 2. l. l. l. Minimalna ilość i częstotliwość badań powinna wynosić jedno badanie na partię kruszywa dostarczoną na składowisko. Każda jednostkowa dostawa kruszywa /samochód z kruszywem/ powinna być oceniona wizualnie i w przypadku wystąpienia wątpliwości odnośnie jakości należy kruszywo takie umieścić na oddzielnym składowisku do chwili wykonania sprawdzających badań laboratoryjnych Wykonawca w opracowanym PZJ powinien określić szczegółowo:

- sposób dokonania odbioru kruszywa od producenta;

przyj etą częstotliwość badań;

sposób pobierania próbek (zgodnie z PN-76/B-06721);

laboratorium wykonujące badania;

- sposób postępowania w przypadku stwierdzenia dostawy partii kruszywa niezgodnego
 z wymaganiami SST.

Inspektor      Nadzoru      może      niezależnie      zażądać      wykonania      badań      dodatkowych      przez Wykonawcę lub we własnym zakresie.

6.1.2.	Emulsja asfaltowa kationowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe zamówienie i jakość stosowanego lepiszcza, prowadzi na swój koszt jego kontrolę. W opracowanym Programie Zapewnienia Jakości Wykonawca powinien określić sposób dokonywania odbioru partii lepiszcza oraz rodzaj i częstotliwość badać kontrolnych. Producent emulsji powinien dołączyć do dokumentów przewozowych atest jakości emulsji, dla każdej dostarczonej partii (środka transportu) należy określić:

- barwę emulsji,

jednorodność emulsji,

- czas rozpadu.

Z dostarczonych partii emulsji należy wybrać l lub 2 (w zależności od długości odcinka) i pobrać 2 dm3 lepiszcza do szczelnego pojemnika, z połowy próbki wykonać badania, a ich wyniki przekazać Inspektorowi Nadzoru.

6.2.	Badania przed wykonaniem robót.
6.2. l. Badania regulujące sprzęt.

Przed sezonem robót i po każdej naprawie skrapiarki i układarki kruszyw maszyny te, powinny być poddane badaniom testującym. Na specjalnym stanowisku lub poletku powinny być określane zależności pomiędzy wydatkiem lepiszcza i kruszywa, a następstwami takich    parametrów jak:

- ciśnienie i obroty pompy

prędkość jazdy skrapiarki

prędkość jazdy układarki kruszywa

Podczas tych badań powinna być także określona równomierność dozowania lepiszcza    i kruszywa w kierunku podłużnym i poprzecznym przy różnych szerokościach rozkładania. Wynik tego powinien być przedstawiony w postaci tabel lub wykresów pozwalających na      ustawienie      mechanizmów      regulacyjnych      i      prędkości      jazdy      dla      założonej      ilości rozkładanego lepiszcza lub kruszywa.

6.2.2. Badania sprawdzające.

Niezależnie od badań testujących sprzęt, przed rozpoczęciem robót powierzchniowego    utrwalenia powinny być wykonane następujące badania kontrolne:

a)	Sprawdzenie jakości kruszywa i lepiszcza przez laboratorium Zamawiającego.

b)	Sprawdzenie        stanu        przygotowania      podbudowy,        na      której        ma      być      wykonane
powierzchniowe utrwalenie, polegające na wizualnej    ocenie jakości wykonanych robót
przygotowawczych (remontowych), oczyszczenia nawierzchni.

c)	Ocena wizualna stanu technicznego sprzętu i wszystkich jego podzespołów
oraz urządzeń mających wpływ na dozowanie lepiszcza i kruszywa.

d)	Sprawdzenie na wybranym odcinku doświadczalnym (odcinek drogi, plac) dozowania
ilości lepiszcza i kruszywa przy takich nastawach parametrów, jakie zamierza się utrzymać
podczas robót - badania należy wykonywać wg metod opisanych przez GDDP

(GDDP - 5.3a - 551/5/92 z dn. 92.02.03.).      W badaniach sprawdzających wykonywanych przed rozpoczęciem robót powinien uczestniczyć Inspektor Nadzoru, który po stwierdzeniu ich pozytywnego wyniku zezwala na rozpoczęcie robót.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robót.

Badania Wykonawcy w czasie realizacji powierzchniowego utrwalenia obejmują:

- sprawdzenie czy mechanizmy regulacyjne i parametry skrapiarki oraz układarki kruszywa
 zostały tak ustawione, jak to ustalono na odcinku doświadczalnym,

sprawdzenie czy na budowę dostarczane jest kruszywo o przewidzianej frakcji,

prowadzenie stałej obserwacji wypływu z dyszy kolektora oraz stopnia pokrycia nawierzchni
 kruszywem. W przypadku zauważenia zatkania lub wadliwego wypływu lepiszcza, choćby
tylko z jednej dyszy, bądź też nierównomiernego pokrywania nawierzchni kruszywem, należy
natychmiast      wstrzymać      dalsze      prowadzenie      robót            i      usunąć      przyczynę      wadliwego
funkcjonowania sprzętu.

Należy zachować minimalną odległość między skrapiarką a układarką kruszywa.

- kontrolowanie liczby przejść walca,

wykonywanie kontrolnych pomiarów ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa

w sposób jak na odcinku doświadczalnym i porównanie z dopuszczalną tolerancją podaną

w SST. Pomiary należy wykonywać przynajmniej raz dziennie tuż po rozpoczęciu robót

oraz w każdym przypadku, jeżeli zaobserwuje się zmiany w jednorodności układanego

lepiszcza i kruszywa.

Oceniane dane oraz wyniki badań i pomiarów wykonywanych przed i w czasie wykonywania

robót powinny być zarejestrowane przez Wykonawcę w dzienniku badań.

6.3.1. Pomiar szerokości.

Po zakończeniu okresu pielęgnacji powierzchniowego utrwalenia Inspektor Nadzoru    w obecności Wykonawcy dokonuje pomiaru szerokości ulepszonej nawierzchni z dokładnością do      +/- l cm w 10 miejscach na l km. Mierzy się szerokość tylko tej części jezdni,      która      charakteryzuje      się      dobrym      osadzeniem      ziaren      kruszywa      w      lepiszczu. Wymierzona szerokość nie powinna się różnić od przewidzianej w warunkach kontraktu

więcej niż +/- 5 cm. Sprawdzenia i porównania z umową wymaga również lokalizacja    początku i końca odcinka powierzchniowego utrwalenia. 6.3.2. Ocena wyglądu zewnętrznego.

Oceny wykonanych robót dokonuje Inspektor Nadzoru wspólnie z Wykonawcą metodą    wizualną. Powierzchniowe utrwalenie powinno charakteryzować się jednorodnym wyglądem zewnętrznym.

7.	OBMIAR ROBÓT.

,-i

Jednostką obmiaru wykonywania powierzchniowego utrwalenia jest l m .

Obmiar robót polega    na    określeniu    faktycznego    zakresu    robót    oraz    obliczeniu    rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca i uzgadnia z Inspektorem Nadzoru.

8.	ODBIÓR ROBÓT.

Odbiór robót będzie dokonywany w dwóch etapach:

1)	Odbiór ostateczny - po zakończeniu robót, jednakże nie wcześniej

niż po upływie 24 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót (po oddaniu powierzchniowego    utrwalenia do niekontrolowanego ruchu).

2)	Odbiór pogwarancyjny - po upływie okresu gwarancyjnego.
8.1. Odbiór ostateczny.

Odbiór ostateczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie.

8.1.1.	Całkowite zakończenie robót na obiekcie oraz jego gotowość do odbioru ostatecznego
powinna być stwierdzona przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy. Wykonawca
zobowiązany jest po uzyskaniu wszystkich badań niezwłocznie zgłosić na piśmie

do Inspektora Nadzoru gotowość obiektu do odbioru ostatecznego.

- Odbiór ostateczny zgłoszonego obiektu powinien nastąpić nie później
niż w terminie określonym w „Warunkach szczegółowych kontraktu'".

- Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół sporządzony według
wzoru Nr 9 podanego w Instrukcji Nr DP-T14 o dokonywaniu odbiorów drogowych

i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich wraz    ze zmianami z 1992 i 1993r.

8.1.4.	Wykonawca przygotuje do odbioru ostatecznego i przedłoży dokonującemu odbioru
operat kolaudacyjny, w którego skład wchodzą m.in. wymienione dokumenty:

- dokumentacja projektowa,

szczegółowa specyfikacja techniczna /SST/,

księga obmiaru robót

- dziennik budowy,

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

wyniki badań i oceny dokonane po wykonaniu robót wg p.6.3.,

opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych
do dokumentów odbioru,

- sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

8.1.5. W przypadku, gdy według oceny Odbierającego, obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robót nie jest gotowy do odbioru lub, gdy jakość wykonania całego obiektu lub jego części odbiega od wymagań ustalonych w dokumentach kontraktowych, Odbierający przerywa swoje czynności i ustala w porozumieniu z Wykonawcą nowy termin odbioru.

8.2. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny dokonywany    jest na podstawie szczegółowej oceny wizualnej wyglądu zewnętrznego powierzchniowego utrwalenia. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół sporządzony według wzoru Nr 9a załączonego do Instrukcji DP - T14.

Płatność jest ustalana za l m2 utrwalonej nawierzchni zgodnie z obmiarem i oceną jakości

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Płatność jest ustalana za l m2 u

materiałów i warstwy na podstawie pomiarów i badań laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

- roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,

dostarczenie na teren budowy kruszywa i lepiszcza oraz materiałów pomocniczych,

oczyszczenie podłoża,

- spryskanie lepiszczem,

rozścielenie kruszywa i przywałowanie zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,

-	pielęgnację      nawierzchni      z      usuwaniem      kruszywa      niezwiązanego      i      zapobiegawczym
ograniczeniem prędkości i ruchu,

-	przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1 Normy

10.1.1.	BN - 84 /6774 - 02 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane

do nawierzchni drogowych.

- BN - 71 / 6771 - 02 Masy bitumiczne. Asfaltowa emulsja kationowa.

BN - 70 / 8931 - 08 Oznaczenie aktywnej przyczepności lepiszcz

bitumicznych do kruszyw.

10.1.4.	PN - 71 /s - 96034 Drogi samochodowe. Nawierzchnie bitumiczne.

Powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji asfaltowej.

10.1.5.	Projekt PN - Drogowe kationowe emulsje asfaltowe

10.2. Inne dokumenty.

10.2.1. Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa. Opracowanie zlecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3 a-551/1/92 z dn. 1992-02-03.